Содержание

1.  Основные  положения. Область применения ……………………………………………..3

2.  Назначение количества добавки. Преимущества добавки БЕНОТЕХ ПМП-2С…..…….3

3.  Требования к материалам…………………………………………………………………...6

4.  Технологическая схема введения добавки…………………………………………………7

5.  Подбор состава бетона………………………………………………………………………7

6.  Приготовление бетонных смесей………..………………………………………………….8

7.  Транспортирование и укладка бетонной смеси……………………………………………8

8.  Электропрогрев……………………………………………………………………………....9

9.  Требования безопасности, охраны труда и окружающей среды………………………..10

13. Приложение А. Зависимость плотности добавки от концентрации раствора …..…….11

14. Приложение Б. Классификация портландцементов (справочное)…..………………….12

1. Основные положения.

  - Добавка «Бенотех ПМП-2С» применяется при изготовлении сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций и изделий, замоноличивании стыков и швов сборных изделий и конструкций, в том числе при использовании электропрогрева.

  - Добавка «Бенотех ПМП-2С» для бетонов и строительных растворов на основе цементных вяжущих является ускорителем твердения с противоморозным эффектом, обладает пластифицирующим (водоредуцирующим) свойством и обеспечивает твердение цементного камня в условиях отрицательных температур до минус 20 оС (при использовании утепленной опалубки до минус 25 oC).

  - Добавку «Бенотех ПМП-2С» не рекомендуется применять в железобетонных конструкциях, расположенных в зоне действия блуждающих токов или находящихся ближе 100 м от источников постоянного тока высокого напряжения, в бетонных и железобетонных конструкциях и изделиях предназначенных для эксплуатации в водных и газовых средах при относительной влажности воздуха более 60%, при наличии в заполнителе реакционно-способного кремнезема, в предварительно напряженных железобетонных конструкциях. Возможность применения добавки в предварительно напряженных железобетонных конструкциях допускается после проверки в специализированных лабораториях.

  - Добавка «Бенотех ПМП-2С», применяемая для приготовления бетонных и растворных смесей удовлетворяет требованиям ГОСТ 24211-2003 и ТУ 5745-016-58771162-2009.

  - Применение добавки в бетонах и растворах возможно только после предварительных испытаний технических характеристик строительных смесей и бетонов в соответствии с требованиями действующих стандартов, нормативно-технической или проектно-технологической документации.

  - Бетоны с добавкой «Бенотех ПМП-2С», строительные смеси, применяемые в них материалы, технология изготовления изделий и конструкций должны удовлетворять требованиям, предъявляемым Государственными стандартами, строительными нормами, правилами и другими нормативными документами с конкретным видом изделий и конструкций с учетом их назначения.

  - Целесообразность применения добавки определяется достижением показателей технологической и экономической эффективности при производстве и эксплуатации изделий и конструкций.

2.  Назначение количества добавки.

  - Основной эффект добавки определяется ее оптимальной дозировкой при:

а) приготовлении бетонных смесей для:

- тяжелого бетона на плотных заполнителях;

- мелкозернистого бетона различного назначения, в том числе – вибропрессованного;

- легкого бетона на пористых заполнителях.

б) приготовление строительных растворов:

- кладочных.

в) устройство стяжек под рулонные кровли;

г) затирке неровностей, расшивке швов кладки, заделке стыков в панельных зданиях и других ремонтно-восстановительных работах;

д) устройство жестких оснований автомобильных дорог и пешеходных тротуаров;

ж) изготовление элементов благоустройства территорий;

  - В тяжелом и мелкозернистом бетонах на плотных заполнителях, легком бетоне на пористых заполнителях, строительных растворах добавку «Бенотех ПМП-2С» рекомендуется применять с целью:

- ускорения твердения;

- уменьшения расхода цемента до 10% в бетонах, подвергаемых тепловой обработке, а также выдерживаемых в условиях естественного твердения;

- сокращения режимов тепловой обработки с ростом прочности после пропаривания до 10-20% и до 20-35%  в возрасте 28 суток;

- увеличения водонепроницаемости бетона на 1 ступень (марку);

- твердение бетона без замерзания при отрицательных температурах в условиях строительной площадки или не отапливаемого помещения до начала тепловой обработки;

- повышения удобоукладываемости бетонных смесей с марки по подвижности от П1 до П5 без снижения прочности во все сроки твердения;

- обеспечения требуемой распалубочной прочности при сокращенных режимах тепловой обработки.

- снижения водоотделения бетонных и растворных смесей, расслаиваемости, улучшения их структуры.

  - Преимущество добавки «Бенотех ПМП-2С» в сравнении с другими добавками этой группы:

- Эффективна при применении цементов 2-й группы по эффективности пропаривания, отличающихся средним темпом набора прочности и требующими более длительных  режимов тепловой обработки;

- Не содержит хлоридов (содержание хлор ионов не более 0,05%).

- Не сокращает жизнеспособность бетонных и растворных смесей.

- Позволяет сокращать сроки предварительного выдерживания изделий и длительность тепловой обработки на 2-3 часа;

- Позволяет снизить температуру разогрева на 10-20 ОС при неизменном общем цикле тепловой обработке, что актуально для бетона с высокими требованиями по морозостойкости, или сократить режим на 2-3 часа при неизменной температуре разогрева бетона;

- Обеспечивает переход на ресурсосберегающие технологии;

- Не обладает токсичными свойствами в отличие от нитрита натрия; неопасна в пожарном отношении.

- Обладая пластифицирующим (водоредуцирующим) свойством позволяет отказаться от дополнительного применения пластифицирующих добавок.

  - Противоморозную добавку «Бенотех ПМП-2С» рекомендуется применять при возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций, монолитных частей сборно-монтажных конструкций при установившейся устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха или грунта ниже +5 ОС и минимальной суточной температуры ниже 0 ОС, а также при изготовлении сборных бетонных и ж/б конструкций в зимнее время в условиях строительной площадки, подвергаемых в т.ч. электропрогреву.

  - Назначение оптимального количества добавки «Бенотех ПМП-2С», как и любой  другой противоморозной добавки, имеет важное значение, т.к. при недостаточном ее количестве, может произойти преждевременное замерзание бетона, а при избыточном количестве добавки неоправданно увеличивается стоимость изделия. При твердении бетона в условиях отрицательных температур рекомендуется использовать минимальное количество воды затворения за счет пластифицирующего (водоредуцирующего) действия добавки «Бенотех ПМП-2С».

Замерзание бетона в раннем возрасте отрицательно влияет на его свойства после оттаивания вследствие необратимого разрушающего воздействия мороза на структуру бетона, в то время как замерзание бетона после набора им критической прочности приводит лишь к временному замедлению твердения.

При назначении количества добавки следует исходить из расчетной температуры твердения бетона, которую необходимо принять такой, чтобы вводимое количество противоморозной добавки предохраняло бетон от замерзания до набора им прочности не менее критической.

  - При несоответствии темпа твердения бетона графику производства работ рекомендуется рассмотреть целесообразность применения бетона с противоморозной добавкой «Бенотех ПМП-2С»  в сочетании с выдерживанием его по методу термоса за счет утепления  конструкций, а также с электропрогревом уложенной смеси.

  - Рекомендуемое количество добавки «Бенотех ПМП-2С» (в пересчете на сухое вещество) в качестве противоморозной можно принять по таблице № 1 в зависимости от ожидаемой температуры:

Таблица № 1

| Температура, 0С | Количество вводимой добавки, в % от массы цемента |  |
| --- | --- | --- |
|  | из расчета сухого вещества | из расчета водного р-ра 35 % концентрации |
| от 0 до -5 | 1,5-2 | 4,3-5,7 |
| от -5 до -10 | 2 | 5,7 |
| от -10 до -15 | 3 | 8,6 |
| от -15 до -20 | 4 | 11,4 |
| от -20 до -25 | 4-4,5 (мах.) | 11,4-12,85 |

  - Эффективность действия добавки зависит от марки цемента, дозировки,  температуры, состава бетона (расхода цемента, водоцементного отношения) и других факторов, поэтому оптимальную дозировку добавки следует назначать после предварительных испытаний в каждом отдельном случае.

  - Ориентировочную прочность при сжатии бетона, твердеющего при отрицательных температурах с добавкой «Бенотех ПМП-2С»  можно принять по таблице № 2.

Таблица № 2

| температура наружного воздуха, оС | Прочность бетона, %, от проектной, при твердении на морозе за период времени, сут.: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 14 | 28 | 90 |
| до -5 | 25 | 40 | 55 | 85 |
| до -10 | 15 | 25 | 45 | 65 |
| до -15 | 10 | 20 | 35 | 55 |
| до -20 | 5 | 15 | 30 | 50 |
| до -25 | 3 | 12 | 28 | 45 |

Примечание: Данные могут меняться в зависимости факторов изложенных в п. 2.8.

  - Подбор состава бетона с добавкой следует производить в соответствии с ГОСТ 27006, любым апробированным на практике способом, обеспечивающим получение бетона в конструкциях, сооружениях и изделиях с показателями качества, нормируемыми стандартами или проектной документацией.

  - Количество испытаний по определению эффективности действия добавки должно составлять не менее 3-х для каждого параметра качества. Определение оптимального количества добавки (эффективной дозировки) для каждого состава бетона рекомендуется подбирать путем сравнения характеристик бетона не менее чем с тремя различными дозировками при одинаковой подвижности бетонных смесей.

  - Бетонную смесь с добавкой «Бенотех ПМП-2С» рекомендуется приготавливать с температурой на выходе из смесителя от +15 до +25 оС с возможной корректировкой строительной лабораторией, исходя из условий производства, теплопотерь, сроков жизнеспособности бетонной смеси и технико-экономических факторов.

  - Назначенное оптимальное количество добавки «Бенотех ПМП-2С» при ожидаемой температуре твердения бетона при использовании холодных материалов рекомендуется откорректировать в зависимости: от водоцементного отношения В/Ц; при применении подогретых материалов – от вида цемента и его минералогического состава; и от модуля поверхности конструкций:

а) при работе на холодных материалах с В/Ц более 0,45 назначается равное или немного большее (0,3-0,5%) от оптимального количества или из указанного в таблице № 1, а при В/Ц менее 0,45 – равное или немного меньшее (0,3-0,5%);

б) при работе на подогретых заполнителях при применении портландцемента, содержащего 6% и более трехкальциевого алюмината С3А вводится меньшее количество «Бенотех ПМП-2С».

в) для массивных конструкций (с модулем поверхности менее 3) назначается равное или немного меньшее (0,3-0,5%) от оптимального количества или из указанного в таблице № 1; для конструкций средней массивности (с модулей поверхности от 3 до 6) назначается большее (0,3-0,5%) от оптимального количества или из указанного в таблице № 1; для конструкций с модулем поверхности более 6, а также для бетона или раствора омоноличивания назначается большее (0,3-0,5%) от оптимального количества или из указанного в таблице № 1.

  - Добавка «Бенотех ПМП-2С» позволяет экономить вяжущее в пределах 5-15 % при сохранении проектной прочности. Однако использование добавки только в целях экономии цемента в бетонах подвергаемых методу замораживания рекомендуется осуществлять только в случаях, когда экономия цемента подтверждена строительной лабораторией с обеспечением получения бетона в конструкциях, сооружениях и изделиях с показателями качества, нормируемыми стандартами или проектной документацией.

3.  Требования к материалам.

3.1. Для приготовления бетонов с добавкой «Бенотех ПМП-2С» рекомендуется применять быстротвердеющие портландцементы и портландцементы с минеральными добавками (М 400 и выше). Допускается применение быстротвердеющего шлакопортландцемента марок 400-500 в сочетании с электропрогревом. Ориентировочное содержание С3А в клинкере различных заводов дано в Приложении  Б.

3.2. Для приготовления строительных растворов с добавкой «Бенотех ПМП-2С» в зимних условиях, следует применять портландцементы не ниже М-400. Для конструкций, не требующих быстрого набора прочности, допускается применение шлакопортландцемента и портландцемента не ниже М 300.

3.3. При предъявлении к бетону требований по морозостойкости (F 200  и более) следует применять портландцементы с содержанием трехкальциевого алюмината С3А до 6%, обеспечивать минимальное водоцементное отношение и обязательного применения воздухововлекающих добавок типа СДО, СНВ или других добавок соответствующих требованиям ГОСТ 24211-2003.

3.4. Допускается введение добавки «Бенотех ПМП-2С» в бетоны, приготовленные с использованием цементов, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 22266 «Цементы сульфатостойкие».

3.5. При выдерживании бетона, приготовленного на сульфатостойком портландцементе или сульфатостойком портландцементе с минеральными добавками, следует иметь в виду  замедленное твердение бетона, особенно при температурах ниже – 10 ОС.

3.6. Заполнители для тяжелых и мелкозернистых бетонов, строительных растворов должны удовлетворять требованиям ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые ТУ», ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные», а для легких бетонов на пористых заполнителях – требованиям ГОСТ 25820-83.

3.7. Заполнители не должны содержать включений реакционноспособного кремнезема (опал, халцедон и др).

3.8. Определение содержания включений реакционноспособного кремнезема в заполнителе следует производить по методике ГОСТ 8735 – «Песок для строительных работ. Методы испытаний».

3.9. Вода, применяемая для приготовления рабочих растворов и строительных растворов (для затворения) должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732.

4. Технологическая схема введения добавки «Бенотех ПМП-2С»

в бетоны и растворы.

4.1. Применение добавки «Бенотех ПМП-2С» в бетонных и растворных смесях производиться только на стадии приготовления бетонных и растворных смесей в стационарных бетоно-растворных установках. Добавка «Бенотех ПМП-2С» может дозироваться дозатором воды или дозатором добавок.

4.2.  Добавку «Бенотех ПМП-2С» следует вводить в состав бетонной или растворной смеси в виде водного раствора рабочей концентрации одновременно со всем количеством воды затворения или большей ее части.

4.3.  Добавку «Бенотех ПМП-2С» в форме сухого вещества перед применением следует растворить в воде до рабочей концентрации раствора исходя из требований технологии и удобства использования с последующим контролем по плотности (Приложение А). Для повышения скорости растворения порошкообразной добавки, рекомендуется использовать подогретую до 50 0С воду.  Растворение следует производить в тщательно очищенных и промытых емкостях при перемешивании до полного растворения порошкообразного продукта.

4.4.  В целях обеспечения непрерывной работы с водным раствором добавки «Бенотех ПМП-2С» (с массовой долей воды не более 65%) следует хранить емкости с приготовленным раствором, находящиеся в помещениях с температурой окружающей среды не ниже минус 5 оС. В случаях применения менее концентрированных растворов (массовая доля воды более 60%), воизбежания замерзания водного р-ра добавки следует обеспечить хранение емкостей, находящихся в помещениях с положительной температурой. Не рекомендуется применять добавку, хранившуюся при температурах ниже начала ледообразования водного раствора. При кристаллизации (ледообразования) водного раствора добавки, перед применением необходимо обеспечить оттаивание добавки с последующим перемешиванием до образования гомогенной жидкости.

4.5. С назначением количества вводимого раствора добавки в бетонную или растворную смесь необходимо уменьшать на соответствующее количество воду затворения, назначенной на замес.

4.6. Водный раствор добавки «Бенотех ПМП-2С» должен храниться в закрытой емкости и перед применением тщательно перемешиваться.

5. Подбор состава бетона.

5.1. При подборе состава бетона следует руководствоваться указаниями  «руководство по применению химических добавок в бетоне» НИИЖБ Госстроя, М, Стройиздат, 1981г. и «Пособия по применению химических добавок при производстве сборных железобетонных конструкций и изделий», Москва,1989 г.

5.2. Подбор состава бетона осуществляется строительной лабораторией экспериментально для каждой марки или вида цемента.

5.3. Для подбора состава с добавкой «Бенотех ПМП-2С» любым общепринятым методом подбирается состав бетона без добавок, удовлетворяющий требованиям проекта по прочности, подвижности или жесткости, морозостойкости, водонепроницаемости, с последующей корректировкой его за счет уменьшения расхода воды до получения смеси заданной подвижности при введении в ее состав необходимого количества                         «Бенотех ПМП-2С».

5.4. При применении добавки «Бенотех ПМП-2С», как ускорителя твердения для сокращения режима тепловой обработки или времени твердения бетона, корректировка заключается в установлении оптимального количества добавки.

Корректировка состава осуществляется в следующем порядке:

а) на подобранном составе готовятся замесы бетонной смеси с добавкой «Бенотех ПМП-2С», дозировка которой изменяется с интервалом 0,5% (сухих веществ) и не превышает минимальной дозировке, в которой установлен максимальный водоредуцирующий эффект;

б) из приготовленных замесов бетонной смеси изготавливаются контрольные бетонные образцы, которые или выдерживаются в естественных условиях или подвергаются ТВО;

в) по результатам испытаний контрольных образцов устанавливается оптимальное количество добавки «Бенотех ПМП-2С»;

г) прирост прочности бетона может использоваться для сокращения режима тепловой обработки.

5.5. Для уменьшения расхода цемента определяют оптимальное количество добавки «Бенотех ПМП-2С» опытным путем в зависимости от требуемой прочности.

5.6. Расход добавки «Бенотех ПМП-2С» должен уточняться в процессе проведения опытных замесов в производственных условиях с учетом особенностей смесителя, условий транспортирования, укладки бетонной смеси и формования изделий с обеспечением требуемых характеристик.

6.  Приготовление бетонных смесей с добавкой «Бенотех ПМП-2С».

6.1. Приготовление бетонных смесей для тяжелого бетона на плотных заполнителях, а также строительных растворов производится по правилам приготовления обычных смесей с тем отличием, что в воду затворения вводится необходимое количество рабочего раствора  добавки «Бенотех ПМП-2С», плотность которой систематически контролируется.

6.2. Бетонную смесь на пористых заполнителях с добавкой «Бенотех ПМП-2С» следует приготавливать в смесителях принудительного действия. Время перемешивания бетонной смеси должно приниматься по ГОСТ 7473-94 «Смеси бетонные. ТУ»

6.3. В бетонную смесь для легкого бетона, приготавливаемого с добавкой «Бенотех ПМП-2С», одновременно с цементом и заполнителем вводят 50-70% расчетного количество воды, перемешивают в течение 30 секунд, а затем вводят рабочий раствор добавки с оставшейся частью воды.

6.4. Бетонные смеси с добавкой «Бенотех ПМП-2С» рекомендуется изготавливать с температурой (при выходе из смесителя) от +15 до +25ОС, что способствуют оптимальным срокам схватывания и условиям формирования структуры цементного камня.

Оптимальная температура строительного раствора с добавкой «Бенотех ПМП-2С»  -  +25 ОС.

7. Транспортирование и укладка бетонной смеси с добавкой «Бенотех ПМП-2С».

7.1.  Доставляемая к месту укладки смесь должна иметь заданную подвижность и температуру.

7.2. Выбор способов и средств перевозок бетонной смеси, и предельная продолжительность ее транспортирования устанавливается строительной лабораторией с учетом обеспечения, требуемого качества на месте укладки. Предельная продолжительность транспортирования бетонной смеси на пористых заполнителях не должна превышать 90 минут.

7.3. Перед укладкой бетонной смеси необходимо удалить снег и наледь с ранее уложенного бетона, опалубки, арматуры. Подготовленную к бетонированию конструкцию до укладки бетона необходимо укрыть от атмосферных осадков.

7.4. Укладку бетонной смеси следует вести непрерывно. Температура бетонной смеси после укладки и уплотнения должна соответствовать установленной расчетом.

7.5.  Укладка бетонной смеси при снегопадах без устройства специальных укрытий не допускается.

7.6. Бетонирование конструкций должно сопровождаться записями в журнале производства работ в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».

8. Электропрогрев бетона с добавкой «Бенотех ПМП-2С».

8.1. Электропрогрев рекомендуется производить при необходимости получения распалубочной прочности в короткие сроки, а также в тех случаях, когда бетонирование и выдерживание бетона производится при температуре ниже –15 ОС.

Кроме того, электропрогрев бетона с добавкой «Бенотех ПМП-2С» может применяться в том случае, когда невозможно применить электропрогрев обычного бетона из-за возможно его замораживания до установки и подключения всех электродов на захватке (при укладке бетонной смеси небольшими объемами, длительном транспортировании).

Введение в бетонную смесь «Бенотех ПМП-2С» приводит к понижению температуры ее замерзания и уменьшению электрического сопротивления, в том числе и при отрицательных температурах. Это позволяет начинать электропрогрев бетона, остывшего до температуры  ниже 0 ОС.

8.2. Рекомендуемая дозировка добавки в условиях использования электропрогрева составляет в пределах 0,5-2,0 % из расчета сухого вещества добавки.

8.3. При соблюдении всех технологических требований и оптимальных режимах, прочность при сжатии по окончании прогрева бетона с «Бенотех ПМП-2С» составит 75-90%, а через 28 суток последующего выдерживания на морозе и 28-суточного нормально-влажного выдерживания составит до 135% от марочной прочности.

8.4. При необходимости получения меньшей величины прочности бетона по окончании прогрева продолжительность прогрева может быть снижена до 4 часов, что позволяет экономить электроэнергию, повышать оборачиваемость опалубки и электрооборудования. При этом электропрогрев не приводит к снижению основных строительно-технических свойств бетона по сравнению с бетоном, твердеющим без прогрева.

8.5. До начала бетонных работ необходимо изготовить в лабораторных условиях образцы из бетона подобранного состава, содержащего добавку «Бенотех ПМП-2С» в количестве трех различных дозировках по п. 8.2. настоящего руководства при одинаковой подвижности бетонных смесей. Образцы необходимо выдержать на морозе в условиях приближенных к производственным, после этого образцы должны быть подвергнуты электропрогреву с последующим определением их прочности, сравнением ее с прочностью эталона и назначения оптимальной дозировки при применении электропрогрева.

8.6. Для уменьшения потерь тепла бетон следует укладывать в опалубку из досок толщиной не менее 40 мм. Опалубка из досок меньшей толщины или металлическая должна быть утеплена.

8.7. Расчеты электропрогрева бетона и производство работ при его выполнении рекомендуется осуществлять в соответствии с требованиями «Руководство по электрообработке бетона» (М., Стройиздат, 1974 г.).

8.8. Укладку бетонной смеси можно производить на не отогретое основание, без отогрева арматуры и закладных деталей.

8.9. Скорость подъема температуры бетона, температура прогрева его, скорость остывания конструкций, температурные условия распалубки следует принимать как для бетона без добавок.

8.10. Продолжительность изотермического прогрева может быть снижена на 20-25%, т.к. твердение бетона с «Бенотех ПМП-2С» происходит интенсивнее.

8.11. Для ускорения оборачиваемости опалубки допускается удалять ее при разнице температур бетона и воздуха более 20 ОС и 30 ОС для конструкций с Мп до 5 и с Мп более 5 соответственно при условии укрытия конструкции по ходу распалубки  минераловатными материалами и брезентом.

9. Требования безопасности, охраны труда и окружающей среды.

9.1. При производстве работ следует соблюдать требования СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СП 1042-73 «Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию».

9.2. К работе с добавкой допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и инструктаж.

9.3. В отделениях приготовления растворов добавки «Бенотех ПМП-2С», бетонной и  растворной смеси необходимо предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию или местные отсосы.

9.4. Рабочие, занятые приготовлением рабочих растворов добавок должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.041, ГОСТ 12.4.103. Лица, имеющие повреждения кожных покровов, век и глаз, к работе с раствором добавки не допускаются.

9.5. Необходимо исключить попадание добавки в глаза, на кожные покровы и пищевые продукты. Запрещается принимать пищу в помещениях, где хранятся и изготавливаются добавки.

9.6. При попадании раствора добавки на кожные покровы и слизистые оболочки глаз, пораженные места обильно промывают водой.

9.7. Добавка «Бенотех ПМП-2С» взрыво- и пожаробезопасна. Хранение – в невскрытой заводской упаковке изготовителя на поддонах в закрытых складских помещениях, не менее 12 месяцев с даты изготовления. Гарантированный срок хранения водного раствора добавки не менее 6 месяцев с момента приготовления. Водный раствор добавки должен храниться в плотно закрытой таре. В случае замерзания водного раствора, после размораживании добавка полностью восстанавливает свои свойства.

Приложение «А»

Зависимость плотности добавки «Бенотех ПМП-2С»

от концентрации раствора

| Концентрация раствора, % | Плотность раствора при 20°С, г/см3 | Содержание сухого вещества, г |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в 1 л раствора | в 1 кг раствора |
| 15 | 1,081 | 162,15 | 150 |
| 20 | 1,109 | 221,80 | 200 |
| 25 | 1,141 | 285,25 | 250 |
| 30 | 1,172 | 351,60 | 300 |
| 35 | 1,208 | 422,80 | 350 |
| 40 | 1,240 | 496,00 | 400 |

Примечание: Показатели готовых водных растворов добавки приведены из расчета на сухой продукт.

Приложение Б

Классификация портландцементов, выпускаемых  заводами, по содержанию  в их клинкере трехкальциевого силиката и трехкальциевого  алюмината.

Заводы, выпускающие  цементный клинкер содержанием трехкальциевого силиката (С3S) и  трехкальциевого алюмината (С3А) в количестве:

С3S от 50 до 56% и С3А более 10%  - Карагандинский, Курментинский, Невьянский, Норильский, Спасский.

С3S более 50%  и С3А от 7 до 10% - Амвросиевский, Араратский, Ачинский, Бахчисарайский, Броценский, Воркутинский, Воскреснский,  «Гигант» Душанбинский, Еманжелинский Енакиевский, Жигулевский, Здолбуновский, Карагандинский,Канский, Катав-Ивановский, Криворожский, Ленинградский, Магнитогорский, Михайловский, Николаевский, Ново-Троицкий, «Пупане-Кунда» Рижский, Себряковский, Теплоозерский, Топкинский, Уляновский, Усть-Каменогорский, Чернореченский, Чимкентский, Ямницкий, Яшкинский, Семипалатинский, Стерлитамакский.

С3S более 50% и С3А  менее 7% - Азербайджанский, Акмянский, Алексеевский, Ангарский, Ангренский, Ахангаренский, Балаклейский, Беговатский, Бекабатцкий, Белгородский, « Большевик» Брянский, Волковысский, Волховский, Горнозаводской, Днепродзержинский, Кантский, «Коммунар», «Комсомолец», «Косогорский», Кромоторский, Красноярский,  «Красный Октябрь», Кричевский, Кувасайский, Липецкий, Нижне-Тагильский, Ново-Пашийский, «Октябрь» Первомайский, Пикалевский, Поддольский, «Пролетарий» Рыбнинский, Сас-Тюбинский, Сенгилеевский, «Спартак», Сухоложский, Тимлюйский, Щуровский.

С3S менее 50% - Безмеинский, Днепропетровский, Кузнецкий, «Победа Октября», Подгоренский, Поронайский, Сланцевский, Таузский.