ГОССТРОЙ РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

"СТРОИТЕЛЬСТВО"

# Ордена Трудового Красного Знамени

Научно-исследовательский, проектно-конструкторский

и технологический институт бетона и железобетона

НИИЖБ

## РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ БЕТОНА

С ПРОТИВОМОРОЗНОЙ ДОБАВКОЙ

ФОРМИАТА НАТРИЯ - СЫРЦА (ФН-С)

Москва,1997 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Настоящие Рекомендации разработаны в развитие главы СНиП 3.03.01 и "Руководства по применению бетонов с противоморозными добавками", М., Стройиздат,1978.

В Рекомендациях содержатся сведения по области применения бетона с противоморозной добавкой формиата натрия-сырца (ФН - С), назначению количества добавки, приведены требования к материалам и составу бетона, даны рекомендации по приготовлению, транспортированию и укладке  бетонной смеси,  выдерживанию бетона, а также по контролю качества, технике безопасности и охране труда.

Рекомендации разработаны д.т.н., проф. Лагойдой А.В., к.т.н. Романовой Н.А., Королевой О.Е. и Рубановым А.В. с участием д.т.н. Подвального А.М..к.т.н. Степановой В.Ф. и Липея О.А.

Замечания и предложения по содержанию Рекомендаций просьба направлять по адресу:109428,г. Москва,2-я Институтская ул., д.6, НИИЖБ, лаборатория физико-химической механики бетона (N7).

Дирекция НИИЖБ

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящие Рекомендации регламентируют приготовление и  применение в опытном порядке тяжелого и легкого конструкционного  бетонов с противоморозной добавкой формиата натрия-сырца (ФН - С) при возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций, монолитных частей сборно-монолитных конструкций  и  замоноличивании стыков сборных конструкций, а также при изготовлении сборных бетонных и железобетонных изделий и конструкций на полигонах при установившейся устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5°С и минимальной суточной температуре ниже 0°С.

1.2.Бетон с добавкой ФН - С запрещается применять:

-  в    предварительно-напряженных    конструкциях, армированных сталью классов Ат-IV, Ат-V, Ат-VI, А-IV и А-V;

- в бетонных и железобетонных конструкциях и изделиях, предназначенных для эксплуатации в водных и газовых средах при  относительной влажности воздуха более 60%  при наличии в заполнителе включений реакционноспособного кремнезема;

-  в  железобетонных конструкциях и изделиях для электрифицированного транспорта и промышленных предприятий, потребляющих  постоянный электрический ток.

1.3.Бетон с противоморозной добавкой ФН- С допускается  применять при создании таких условий выдерживания, чтобы к моменту его остывания до температуры -20°С он приобретал прочность  не  менее  20%  от проектной.

1.4.Добавка ФН - С может вводиться в состав бетонной смеси для предотвращения ее  замерзания до начала тепловой обработки или термосного выдерживания при возведении  монолитных  конструкций, изготовлении сборных изделий  в условиях неотапливаемого-полигона, а также при замоноличивании стыков и швов сборных изделий и конструкций.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ.

2.1.Для приготовления бетона с противоморозной добавкой ФН – С рекомендуется применять  быстротвердеющие  портландцементы, портландцементы и портдандцементы с минеральными добавками марок М400 и выше  по ГОСТ 10178. При  предъявлении  к  бетону  требований по морозостойкостиГ200 и более следует применять портландцементы с содержанием в клинкере СЗА до 10%, если в проекте нет специальных указаний по виду применяемого цемента.

2.2.Заполнители для  бетона должны  удовлетворять  требованиям ГОСТ 8267. ГОСТ 8268. ГОСТ 8736 и ГОСТ 9757.

2.3. Заполнители не должны содержать включений реакционноспособного кремнезема (опал, халцедон и др.), взаимодействие которого с  едким натрием, образующимся при  твердении  бетона, может  привести к коррозии бетона.

2.4. Заполнители не  должны  содержать, частиц льда и смерзшихся комьев размером более 10 мм.

2.5.Вода для  приготовления бетонной смеси должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732.

2.6. Добавка ФН - С по показателям качества, должна удовлетворять требованиям ТУ 6-58-350-89 "Формиат натрия-сырец. Технические  условия" (табл.1).

Таблица 1

##### Физико-химические показатели добавки ФН - С

| № | Наименование показателя | Норма |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первый сорт | Второй сорт |
| 1. | Внешний вид. | Кристаллический порошок белого или серого цвета без посторонних примесей, видимых невооруженным глазом. Допускается зеленоватый оттенок. |  |
| 2. | Массовая доля натрия, %, не менее формиата. | 80 | 70 |
| 3. | Массовая доля воды, %, не более. | 5 | 5 |
| 4. | Массовая доля сахаристых веществ в пересчете на глюкозу к массе сухих веществ, %, не более. | 1 | 1 |

- ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА СОСТАВА БЕТОНА И НАЗНАЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДОБАВКИ.

3.1.Для подбора состава бетона с добавкой ФН - С любым общепринятым методом подбирается состав  бетона  без  добавки, удовлетворяющий предъявляемым требованиям  по подвижности или жесткости смеси, по прочности, морозостойкости, водонепроницаемости и  другим показателям бетона.

3.5. В качестве противоморозной добавки для бетонной смеси ФН –С может вводиться в количестве до 4%  массы цемента в расчете  на сухой формиат натрия в зависимости от возможной температуры  бетонной  смеси перед тепловой  обработкой или термосным выдерживанием с учетом теплопотерь при транспортировании, перегрузках, укладке и уплотнении.

- ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ.

4.1.Технология приготовления бетонной смеси с добавкой ФН  -  С отличается от обычной тем, что в процессе ее приготовления дополнительно дозируется добавка в виде  товарного  продукта или  предварительно приготовленного водного раствора.

4.2.Порядок загрузки материалов при использовании  неподогретой воды не отличается от принятого на бетонном заводе или у зле. При применении воды, подогретой до 60-80°С, загрузку цемента следует  производить после предварительного перемешивания воды и добавки с заполнителями.

4.3. Температура приготовляемой бетонной смеси должна назначаться строительной лабораторией, исходя из условий производства, сроков загустевания смеси, теплопотерь при транспортировании, перегрузках  и укладке, а также  технико-экономических  показателей. Как правило, бетонную смесь с добавкой ФН - С целесообразно приготовлять с температурой  при выходе из смесителя от 15 до 25°С.

4.4.При приготовлении бетонной смеси, предназначенной для укладки малыми  порциями  (например, в стыки), для омоноличивания конструкций из стальных профилей, а также для укладки  на промороженное  основание или уложенный  ранее бетон следует учитывать потери теплоты на отогрев металла, опалубки, теплоизоляции и грунта ("старого" бетона).

4.5.Для предотвращения   замораживания  бетона непосредственно после укладки необходимо, чтобы температура бетонной смеси после укладки и уплотнения превышала температуру замерзания применяемого раствора затворения не менее, чем на 5°С.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ.

5.1.Бетонную смесь с добавкой ФН - С можно перевозить в неутепленной таре, но с обязательной защитой от атмосферных осадков и вымораживания воды. При невозможности доставки бетонной смеси с заданной температурой транспортные средства необходимо утеплять.

5.2.Перед укладкой бетонной смеси необходимо удалить снег и наледь с ранее уложенного бетона, опалубки и арматуры (горячей водой, сжатым воздухом и т. п.). Подготовленную к бетонированию конструкцию, до укладки бетона необходимо укрыть от атмосферных осадков.

5.3.Укладку бетонной смеси следует  вести  непрерывно. В  случае возникновения перерывов  в бетонировании поверхность бетона необходимо укрывать и утеплять, а при необходимости - обогревать.

5.4.Укладка бетонной смеси при снегопадах без устройства специальных укрытий не допускается.

5.5.Бетонирование конструкций  должно сопровождаться соответствующими записями в "Журнале бетонных работ".

- ВЫДЕРЖИВАНИЕ БЕТОНА И УХОД ЗА НИМ.

6.1.Бетонирование монолитных  бетонных  и  железобетонных конструкций, возводимых из бетона с добавкой ФН - С, твердеющего при отрицательных температурах, необходимо  производить  с  соблюдением следующих указаний:

а) поверхности бетона, не защищенные опалубкой, во избежание потери влаги или повышенного увлажнения за счет атмосферных осадков следует по  окончании бетонирования немедленно укрывать слоем гидроизоляционного материала (полиэтиленовая пленка, прорезиненная ткань, рубероид и т.п.);

б) для обеспечения одинаковых условий остывания  частей  конструкции, имеющих различную  толщину, тонкие  элементы, выступающие углы и другие части, остывающие быстрее основной конструкции, должны иметь усиленное утепление; размер  участков  с усиленным утеплением и его термическое сопротивление должны быть указаны в  технологических  картах  и схемах;

в) термическое сопротивление опалубки и укрытия должно обеспечивать получение температуры бетона не ниже  расчетной  до  набора им прочности не менее критической (20% от проектной);

г) при возможном понижении температуры бетона ниже  расчетной конструкцию необходимо  утеплять  или  обогревать до набора бетоном не менее 20Х  прочности от проектной; дополнительное утепление или обогрев конструкции следует  также производить, когда замедление  или  полное прекращение твердения бетона в период понижения температуры может  замедлить общий темп строительства.

6.2.Распалубливание и загружение конструкций, снятие гидроизоляционных и теплоизоляционных укрытий должно производиться с соблюдением следующих требований:

а) распалубливание предварительно-напряженных конструкций следует производить при достижении бетоном прочности не менее 80% от проектной;

б) распалубливание конструкций, которые могут подвергаться сразу после распалубливания попеременному замораживанию и оттаиванию вводонасыщенном состоянии следует производить по достижении бетоном  не менее 70% прочности от проектной;

в) распалубливание несущих железобетонных конструкций следует производить по достижении бетоном не менее 100% прочности от проектной при фактической нагрузке свыше 70%  от расчетной и не  менее  80%  при фактической нагрузке менее 70% от расчетной;

г) снятие опалубки, воспринимающей массу бетона конструкций армированных несущими  сварными  каркасами, допускается производить после достижения бетоном этих конструкций не менее 25% проектной прочности;

д) снятие тепло- и гидроизоляционных укрытий, боковых элементов опалубки, не несущих нагрузок от  массы  конструкций, допускается  после достижения бетоном 20%  прочности от проектной, если в проекте нет иных указаний по этому вопросу.

6.3. При распалубливании  конструкций и снятии теплоизоляционных укрытий разность температур поверхностного  слоя  бетона и  наружного воздуха не  должна превышать 30°С для конструкций с Мп=5 и более. Сроки раопалубливания конструкций с модулем поверхности до 5  должны  назначаться с учетом заданного проектом наибольшего допустимого температурного перепада между ядром и поверхностью бетона при разности  температур поверхностного  слоя бетона и наружного воздуха не более 20°С, если проекте нет специальных указаний по этому вопросу.

6.4.Распалубливание и  загружение  конструкций, а также  снятие гидро- и теплоизоляционного укрытий должно производиться только  после определения прочности  (по контрольным образцам или неразрушающими методами при отогретом до оттаивания бетона), подтверждающего  достижение бетоном необходимой прочности.

- КОНТРОЛЬ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ РАБОТ И КАЧЕСТВОМ БЕТОНА.

7.1.Контроль за производством работ и качеством  бетона должен осуществляться  систематически  в  соответствии  с  действующими СНиП, ГОСТ, ТУ и проектами также, как и при возведении конструкций и изготовлении изделий из бетона без добавок.

7.2.Качество исходных материалов должно соответствовать  требованиям раздела 2 настоящих Рекомендаций. При этом определение содержания  включений  реакционноспособного кремнезема в заполнителях следует производить по  методике ГОСТ 8735, а при получении результатов, требующих дополнительной проверки, по методике "Руководства по применению бетонов с противоморозными добавками", М.,Стройиздат,1978.

7.3. При использовании  добавки  в виде водного раствора следует производить проверку его плотности перед каждым заполнением  расходных баков, но не  реже  одного  раза в  смену. Не допускается использование раствора, концентрация которого отличается от заданной, без необходимого перерасчета, а также без предварительного тщательного его перемешивания.

7.4.Состав бетона следует уточнять при изменении предприятия-поставщика добавки, цемента, при  изменении  вида и марки цемента, влажности и гранулометрического состава заполнителей.

7.5.Контроль за приготовлением бетонной смеси с добавкой ФН – С заключается в систематической проверке (не реже двух раз в смену):

а) правильности дозирования материалов;

б) соответствия температуры, подвижности (жесткости) смеси, концентрации (плотности) раствора затворения заданным, если добавка в состав бетонной смеси вводится в виде водного раствора;

в) соответствия времени перемешивания смеси заданному.

7.6. Дозирование   добавки   должно  осуществляться  с  точностью  в  пределах –2...+2% ее расчетного количества.

7.7.При транспортировании и укладке бетонной смеси, а также  при выдерживании бетона проверяются:

а) выполнение предусмотренных мероприятий по укрытию, а при необходимости - по утеплению и обогреву транспортной и приемной тары;

б) температура смеси при выгрузке из  транспортной  тары, после укладки и укрытия;

в) отсутствие снега и наледи в опалубке и  на арматуре  перед приемкой бетона, а также температура уложенного бетона;

г) соответствие расчетным данным укрытия и утепления  опалубки перед бетонированием и неопалубленных поверхностей после укладки бетона;

д) прочность  бетона на сжатие при испытании контрольных кубов или неразрушаюищми методами.

7.8.Измерение температуры при выдерживании бетона должно производиться 3 раза в сутки до приобретения бетоном 20%  прочности от проектной и 2 раза в сутки при дальнейшем выдерживании.

7.9.Для измерения  температуры  бетона  количество  контрольных скважин (глубиной  до  10  см) и их расположение должно быть указано в технологической карте в зависимости от объема  бетона и  конфигурации конструкции в  местах, подверженных наибольшему охлаждению (углы, выступающие элементы).

7.10.Для измерения  температуры  следует  применять, как  правило, дистанционные методы  с  использованием термопар, термометров сопротивления и т.п., либо применять  технические  термометры. держать их в скважине необходимо  не менее 3 мин с изоляцией от влияния температуры наружного воздуха.

7.11.Данные о  методах  и сроках выдерживания бетона и образцов для контроля его прочности, о температуре бетона и  другие  данные  по тепловому режиму его выдерживания должны заноситься в "Журнал бетонных работ".

7.12.Контроль качества бетонной  смеси  и бетона заключается в проверке:

а) подвижности или жесткости бетонной смеси;

б) соответствия прочности бетона проектной, а также заданной в сроки промежуточного контроля;

в) соответствия морозостойкости и водонепроницаемости требованиям проекта.

7.13. Проверка подвижности или жесткости бетонной смеси должна производиться по ГОСТ 10181.1:

а) у места ее приготовления - не реже двух раз в смену в условиях установившейся  погоды  и  постоянной влажности заполнителей и не реже чем через каждые два часа при резком изменении влажности заполнителей, а также  при  переходе на приготовление смеси нового состава или из новой партии составляющих бетонную смесь материалов;

б) у места укладки - не реже двух раз в смену.

7.14.При проверке прочности бетона обязательным является  испытание его  на прочность при сжатии. Бетон дорожных и аэродромных покрытий следует, кроме того, испытывать на растяжение при изгибе. Определение прочности на  растяжение  в  других случаях производится по требованию проекта.

7.15.Испытание бетона  на  прочность, а  также, контроль и оценка прочности бетона должны производиться в соответствии с указаниями ГОСТ 10180 и  ГОСТ 18105.Кроме того, должно производиться дополнительное изготовление образцов от каждой пробы у места укладки бетона и испытание их в следующие сроки: после установленного срока выдерживания до приобретения заданной прочности; после достижения бетоном конструкции  положительной температуры  и  дополнительного  28-суточного выдерживания в нормальных условиях; перед загруженном конструкции нормативной  нагрузкой. При этом, образцы, хранившиеся  на морозе, перед  испытаниями должны выдерживаться  2-4 часа до полного оттаивания в нормальных температурно-влажностных условиях.

7.16.Контроль прочности бетона следует осуществлять  испытанием высверленных кернов, если  контрольные  образцы не могут быть выдержаны при режимах, аналогичных режимам выдерживания бетона конструкций, а также неразрушающими методами (в оттаянном состоянии бетона).

7.17.Контрольные образцы для определения прочности бетона должны всегда храниться с теневой стороны конструкции и защищаться от непосредственного воздействия солнечных лучей, так как фактические температуры на солнечной стороне конструкции могут на 5-15°С превышать температуру бетона в тени. Аналогично должны выбираться места для  отбора кернов из конструкции.

7.18.Испытания на водонепроницаемость и морозостойкость  должны производиться по ГОСТ 12730.5 и ГОСТ 10060 соответственно.

7.19.Результаты контроля качества бетона и бетонных работ должны заноситься  в  "Журнал  бетонных  работ" по форме, установленной для данного строительства.  Журнал должен  быть  пронумерован  по  страницам, прошнурован и опечатан.

- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА.

8.1.При производстве работ необходимо строго соблюдать  правила техники безопасности согласно требованиям главы СНиП  111-4,  а также указания настоящего раздела.

8.2. Формиат натрия взрывобезопасен и не горюч, однако в  местах хранения и  работы с ним следует запрещать курение и применение открытого огня.

8.3. Формиат натрия нереакционноспособен, не образует токсичных соединений с другими веществами в воздушной среде и сточных водах.

8.4.Производственные помещения, в  которых производятся работы с формиатом натрия, должны быть  оборудованы  общеобменной  вентиляцией, а рабочие места - местной вытяжной вентиляцией. Производственные площади и оборудование подлежат только влажной уборке.

8.5.Формиат натрия  относится к веществам 3-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007.  Он вызывает раздражение верхних дыхательных путей и слизистых оболочек. При попадании на кожу его необходимо смыть водой.

8.6.Предельно допустимая концентрация сухой пыли формиата  натрия в воздухе рабочей зоны - 10 мг/м3.

8.7.При работе с добавкой необходимо  применять  индивидуальные средства задеты - халат, респиратор, резиновые перчатки.

Таблица 2

Содержание ФН - С в растворах и их плотность.

| Концентрация раствора, % | Плотность раствора при 20°С, г/см3 | Содержание безводного ФН - С, кг, в |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 кг раствора | 1 л раствора |
| 5 10 15 20 25 30 | 1,040 1,084 1,131 1,182 1,239 1,301 | 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 | 0,052 0,108 0,170 0,236 0,310 0.390 |

- ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

ГОСТ 8267-82  "Щебень  из природного камня для строительных работ. Технические условия".

ГОСТ 8268-82 "Гравий для строительных  работ. Технические условия".

ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний".

ГОСТ 8736-85 "Песок для строительных работ. Технические условия".

ГОСТ 9757-90 "Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия".

ГОСТ 10060.0-95 - ГОСТ 10060.4-95 "Бетоны.  Методы  определения морозостойкости".

ГОСТ 10178-85 "Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия".

ГОСТ 10181.1-81 "Смеси бетонные. Методы определения удобоукладываемости".

ГОСТ 12730.5-84 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости"

ГОСТ 18105-86 "Бетоны. Правила контроля прочности".

ГОСТ 23732-79 "Вода для бетонов и  растворов. Технические  условия".

ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация  и  общие требования безопасности".

СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

СНиП 111-4-80* "Техника безопасности в строительстве".

ОГЛАВЛЕНИЕ.

| #### Предисловие…………………………………………………………... - Основные положения………………………………………….. - Требования к материалам……………………………………... - Особенности подбора состава бетона и назначение количества добавки..…………………………………….……. - Приготовление бетонной смеси…………………...……...…... - Транспортирование и укладка бетонной смеси……...………. - Выдерживание бетона и уход за ним….……………………… - Контроль за производством работ и качеством бетона……... - Техника безопасности и охрана труда………………………... - Перечень нормативных документов..………………………… | Стр. 2 3 3 4 4 5 5 6 8 9 |
| --- | --- |